Основы топливных элементов

Галлямов М.О., Чертович А.В., Кондратенко М.С

Целью курса является формирование представления об устройстве, структуре и основных принципах функционирования топливных элементов, их компонент и материалов. Содержание курса: устройство и принцип действия ТЭ, преобразование энергии в ТЭ, устройство мембранно-электродного блока и элементарной измерительной ячейки; вольт-амперная характеристика и зоны поляризационных потерь; применение топливных элементов; КПД установок на ТЭ и сравнение с двигателями внутреннего сгорания; Классификация ТЭ; Основные особенности ТЭ разных типов; щелочные, фосфорнокислотные, расплавкарбонатные, твердооксидные ТЭ; полимерные ТЭ: низкотемпературные и среднетемпературные; принципы электрокатализа, хемосорбция и физическая адсорбция, кривая «вулкан»; кинетика и перенапряжение в электрокатализе, циклическая вольтамперометрия; свойства и характеристики полимерной мембраны ТЭ; типы низкотемпературных протон-проводящих мембран; Нафион и аналоги; проводимость полимерной мембраны; импедансная спектроскопия и измерение проводимости; среднетемпературные полимерные мембраны; композитные полимерные мембраны - регуляторы содержания воды, концепция самоувлажнения, жидкие протон-проводящие допанты, твердые протон-проводящие включения; механизмы ионной проводимости в твердооксидном ТЭ; состав и свойства активного слоя ТЭ; газодиффузионные слои, биполярные пластины, герметики и прокладки; математические (аналитические и компьютерные) модели ТЭ.